## Slide 1
Průniky technologií hýbou světem – z laboratoří a kosmu do strojírenství
Kviz – kdo uhodne každý obrázek vytvořený AI dostane cenu

## Slide 2: Od prášku k hotové součástce
neboli
MIM – technologie snadno a rychle

## Slide 3: Historie MIM
Klíčový patent 1980 Raymond E. Wiech- MANUFACTURE OF PARTS FROM PARTICULATE MATERIAL
Další impulsy - kosmický výzkum – tavba a krystalizace v podmínkách nulové gravitace naSKYLAB, později na SPACE SHUTTLE - experiment MEPHISTO, EU+USA.
Projekt na stanici Saljut nikdy nevedl k nové technologii.
Dnes patent už neplatí.

## Slide 4
Výroba kovových prášků

## Slide 5
ZAŘÍZENÍ PRO KOVOVÉ PRÁŠKY
Vakuové tavení - atomizace inertním / dusíkovým plynem
600 tun kapacity taveniny / rok
Kapacita 100 tun / rok pro prášky třídy AM
Schopnost zpracovávat slitiny železa, niklové a kobaltové superlegované prášky.
Funkce ASB zvyšují sférický tvar zrna prášku
Rozprašovač v plynu

## Slide 6
ZAŘÍZENÍ PRO KOVOVÉ PRÁŠKY
Vakuové tavení - atomizace inertním / dusíkovým plynem
600 tun kapacity taveniny / rok
Kapacita 100 tun / rok pro prášky třídy AM
Schopnost zpracovávat slitiny železa, niklové a kobaltové superlegované prášky.
Funkce ASB zvyšují sférický tvar zrna prášku

## Slide 7
1
2
3
4
5
6
7
Tavení
Atomizace
Screening
Směšování
Balení
PROCESNÍ TOK

## Slide 8
Suroviny
1
V procesu
2
Hotový výrobek
3
Provádění kontrol ve 3 různých fázích
Kvalifikace dodavatele, předkvalifikační vzorek a inspekce RM
Kontrola vlastností taveniny
Korekce chemického složení
Rozdělení velikosti částic pro každou taveninu
Vstup předem kontrolovaného materiálu
Testování na velikost částic a chemické složení.
Balení specifické pro daný produkt
Řízení kvality

## Slide 9
Velikost částic a jejich rozložení
Tvar částic
Chemické složení
Hustota částic
Zdánlivá / objemová hustota
Průtoková rychlost
Hustota
Stlačitelnost a pevnost v zeleném stavu
Základní charakteristiky
Sekundární charakteristiky
Hausnerův poměr (%sypkost prášku)
Carrův index (stlačitelnost prášku)
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

## Slide 10
1.0 Chemické složení
Q8 Magellan - Bruker
2.0 Rozložení velikosti částic
Mastersizer 3000-Malvern
3,0 Skutečná hustota
Pyknometr-mikrometr
4.0 Hustota po stlačení
Hustota - Quantachrome
5.0 Distribuce velikosti částic
Třepací síto - Retsch
6.0 Mikroskop
7.0 Tester tvrdosti
8.0 Zkouška tahem
Nixon
Futuretec
INTERNÍ ZAŘÍZENÍ
Shimadzu

## Slide 11
Vlastnosti | Název zařízení | Zkušební norma
Chemické složení | Optický emisní spektrometr Q8 MAGELLAN | IS 15338:2003
Velikost částic | Analyzátor velikosti částic 3000 EV | Norma ISO 13320
Hustota kohoutku | Měřič hustoty vodovodního kohoutku | MPIF STANDARD - 46
Skutečná hustota | Plynový pyknometr | STANDARD MPIF - 63
Velikost částic | Třepací síto | MPIF STANDARD - 05
Zjevná hustota | Hallův průtokoměr | MPIF STANDARD - 04
STANDARD KVALITY

## Slide 12
17-4 PH
15-5 PH
HK30
Inconel 718, 713C
18Ni300
H13, D2, Stellite 12
SS 316L
Slitiny Co-Cr F75
Triballoy
T400
Vysokoteplotní aplikace (benzínové lopatky, sedla ventilů)
Aplikace odolné proti opotřebení a korozi
( Povlak odolný proti opotřebení pro ventily v rafinérském průmyslu)
Lékařské aplikace
(chirurgické nástroje, implantáty)
Chemický a petrochemický průmysl
Průmysl nástrojů
(opravy a renovace, odlévání a
tvářecí formy)
Letecký průmysl
(součásti křídla, převodové hřídele)
Automobilový průmysl
(speciální ložiska, pružiny Belleville, šrouby)
Aplikace odolnosti proti korozi
Lékařská aplikace
Letecké aplikace
Průmyslové vytápění
Plynové turbíny pro energetiku
Lékařská aplikace
( Ortopedické implantáty - kyčelní a
Náhrady kolenního kloubu, zubní implantáty
Aplikace odolné proti žíravině
Aplikace odolné proti opotřebení při vysokých teplotách
PORTFOLIO PRODUKTŮ

## Slide 13: MIM - technologický proces
Jemný prášek o hrubosti zrna (5-20) mikronů je smíchán s polymerem a voskem a ze směsi jsou připraveny granule.
Granule jsou ve stříkolisu roztaveny a ve formě je připravena první fáze – zelená.
V lázni se odstraní polymer a část vosku a vznikne druhá fáze - hnědá.
Výrobek v hnědé fázi je slinut ve vakuové peci s malým množstvím inertního plynu.
Vstřikování
Rozpouštění
vosku
Transport
Sinterace
Granulát

## Slide 14
20% smrštění
MIM - technologický proces

## Slide 15
20% smrštění
MIM - technologický proces

## Slide 16: Know how je ve výpočtu smrštění objemu.
Green part
Sintered part
Od zelené fáze k hotovému výrobku

## Slide 17
Forma je základ
Posuvný prvek zasunut
Vysunut
Forma se čtyřmi hnízdy

## Slide 18
Třídílná forma - příklad

## Slide 19: Co je slinování?
  Spojení zrn kovu při vysoké teplotě.
  Vytváří se sváry – můstky mezi zrny.
  Probíhá při teplotě na hranici tavení.
  část zrn je natavena, svou roli hraje i skupenské teplo

## Slide 20: Průběh slinování
Fáze slinování
Můstky
Póry
Zbytky
porů

## Slide 21
Slinování – růst můstků
Pod mikroskopem – velké zvětšení
Můstky

## Slide 22: Slinování
Zelená fáze
Hnědá fáze
Po slinutí
Pod mikroskopem

## Slide 23
Atributy MIM technologie – forma
Stopy po vyhazovačích
Zploštění na vnějším závitu
Identifikace hnízda
Dělicí rovina (y)
Vstřik

## Slide 24
Design : Případová studie– Změna designu součástky
Od zákazníka
Modifikováno na MIM technologii
Přidána žebra, zabraňují smrštění – vedlejší efekt je vyšší odolnost součástky

## Slide 25
Vtok
Vtok
Původní pozice vtoku
Po změně
Studený styk
Kratší střední dráhy
Stejné střední dráhy
Studený styk
Bez stud.styku
Kritická oblast
Návrh formy: Případová studie

## Slide 26
Návrh formy
Optimalizace vtoku u vícehnízdové formy

## Slide 27
Sinterace: Návrh keramických lůžek
Vyrábíme vlastní lůžka.
Jsou součástí návrhu součástky a nedílnou součástí procesu.
Omezují vliv gravitace a eventuálního nepříznivého vlivu van der Waalsových sil.

## Slide 28: BLOK ZADNÍ – keramická lůžka

## Slide 29
Součástka po slinování
Sintering: Další keramická lůžka

## Slide 30
Sintering: Další keramická lůžka

## Slide 31: Míchání směsi – zchladlá tavenina

## Slide 32: Zelená fáze s běžcem

## Slide 33: Po slinování

## Slide 34
Výrobní zařízení- MIM
Sál stříkolisů
Dávková pec

## Slide 35: Dva typy pecí pro slinování
Dávková
Řídká atmosféra (argon, dusík, vodík).
Průběh teploty slinování řízen příkonem pece.
Zbylý vosk a polymer po evaporaci zachycen v kovových filtrech.
Pro menší serie do 100k měsíčně.
Průběžná
Řídká atmosféra – dusík
Průběh teploty slinování řízen rychlosti posuvu v komorách o různých teplotách (4 komory).
Zbylá vosk a polymer je po evaporaci separován a spalován.
Pro velké serie na 100k měsíčně.

## Slide 36: Řízení teploty

## Slide 37: Odloučený vazač

## Slide 38
Výrobní zařízení MIM
Kontinuální pec

## Slide 39
Sekundární operace
Materiál
Návrh a výroba formy
Odstranění vazače, sinterace
Vstřikování
Řízení kvality
1. Typ vtoku,
2. Pozice vtoku
3.Velikost vtoku
4. Návrh formy
1. Míchání směsi
2. Měření hustoty
3.Viskozita
1. Parametry na lisu
2. Váha zeleného produktu
1. Keramická lůžka
2. Hustota
Kritické faktory technologie

## Slide 40: Technologie odvozené od MIM
Desktop metal
  Místo formy je použito 3D tisku
  Extruder protlačuje roztavenou směs vazače a kovu, filament je dodáván v pevném stavu – snadná manipulace
  Proces dále pokračuje jako MIM
  Proces vyvíjí firma https://www.desktopmetal.com/
  a pokračuje mílovými kroky k další technologii BINDER JET

## Slide 41: Technologie odvozené od MIM
Binder jet – additivní technologie nové generace
  Rozdíl od DMLS (Direct Metal Laser Sintering) je v tom, že se nesinteruje přímo kov, ale vazač.
  Proces začíná nanesením tenké vrstvy práškového materiálu na konstrukční platformu.
  Tisková hlava, podobná těm, které se používají v tradičních inkoustových tiskárnách, selektivně nanáší na vrstvu prášku tekuté vazač, které spojí částice prášku v požadovaných oblastech. Tento krok je analogický tisku 2D obrazu kde je "inkoustem" pojivo.
  Po tisku se odstraní nesvázaný prášek a odhalí se "zelená" část. Dále proce pokračuje jako MIM

## Slide 42: Plastické vstřikování keramických materiálů = Ceramic Injection Molding (CIM) je zcela obdobné

## Slide 43: Od prášku k „zelené“ fázi

## Slide 44: Výzvou a podstatou know how je přesný odhad smrštění součástky.
Green part
Po slinutí
Od zelené fáze ke slinutému výrobku

## Slide 45: CIM Materiály
Oxid hlinitý(Alumina)
Zirkonem tvrzený oxid hlinitý(ZTA)
Yttriem stabilizovaný oxid zirkonia (YSZ)

## Slide 46: CIM Materiály
Oxid hlinitý(Alumina) 96% čistoty :
Pro součásti, které vyžadují dobrou odolnost proti korozi, dále například v elektroizoláčních aplikacích. Maximální provozní teplota : 1600° C
Oxid hlinitý (Alumina)99.8% čistoty:
Pro součásti, které vyžadují dobrou odolnost proti otěru a korozi, například v vedení šneků, zapalovacích svíčkách, izolátorech, elektricky izolační aplikace a vakuové průmysl.
Maximální provozní teplota : 1600° C
Zirkonem tvrzený oxid hlinitý
Pro inertní součásti odolné proti opotřebení, např. implantáty.

## Slide 47
CIM MATERIALY
parametry (typicky) | jednotky | Al2o3 99.7 % | Al203 99.99 | ZTA | Oxid zirk ZrO2-3Y
hustota | g/cm3 | 3.9 | 3.98 | 4.0 | 6.0
barva |  | bílá | bílá | bílá | slonová
Pevnost v ohybu | Mpa | 300 | 600 | 520 | 980
tvrdost | HV1 | 1800 | 2100 | 2050 | 1300

## Slide 48
Klapka věnce proměnlivé geometrie turbodmychadla
-
popis výrobního procesu

## Slide 49: Turbodmychadlo

## Slide 50
Sled operací
Vstupní materiály
Míchání směsi
Vstřikování
Sinterace
Broušení profilu
Ultrazvukové čištění
Odstranění vazače
Výstupní kontrola
Balení a distrbuce

## Slide 51
Operace přípravy materiálu
Vstup materiálu
Kovový prášek a vazač
Proces
Míchání směsi prášku,
Výstup
Granulát pro stříkolis
Míchání zahřáté směsi
Míchání kovu, vosku a polymeru polyolefinu pro přípravu granulátu

## Slide 52
Operace vstřikování do formy
Součást je v této fázi vytvarována
Forma pro stříkolis
Stříkolis
Zelená fáze v sinterační poloze
Vstup
Granulát
Operace
Odstříknutí
Výstup
Zelená složka

## Slide 53
Operace odstranění vazače
Hnědá fáze
Vstup
Zelená fáze
Operace
Odstranění primárního vazače
Výstup
Hnědá fáze
Průmyslové vymývačky (recyklace media – toluenu)

## Slide 54
Sinterace
Vstup
Hnědá fáze
Operace
Sinterace - slinování
Výstup
Slinutý meziprodukt
Dávková sinterační pec – kontinulální řízení teploty
Kontinuální sinterační pec nespojité řízení teploty, konstatní rychlost posuvu

## Slide 55
Operace dobroušení profilu
Grinding machine used to Produce the part
Vstup
Slinutý produkt
Operace
Dobroušení profilu
Výstup
Tvarově hotová součást
Dobroušení plochy

## Slide 56
Operace očištění
Omílací stroj
Ultrazvukové čištění
Vstup
Tvarově hotová součást
Operace
Odstranění otřepů a ultrazvukové dočištění
Výstup
Očištěná součástka

## Slide 57
Operace výstupní kontroly
Optická kontrola přes šablony s aut.vyhodnocením
Jednocestný box na vadné součástky

## Slide 58
Optická kontrola
Ve výkresu
Dosažený rozptyl
LN001
Ø 4.35±0.007
LN002
Ø 4.35±0.007
LN003
Ø 3.17±0.010
9.30 ± 0.05
18.06 ± 0.13
LN006
13.29 ± 0.10
LN005
Operace výstupní kontroly

## Slide 59
Ruční digitální mikrometr
Ve výkresu
Dosažený rozptyl
5.40 ± 0.012
Operace výstupní kontroly

## Slide 60
Proces balení
1
2
3
4

## Slide 61: Srovnání s jinými technologiemi

## Slide 62: Srovnání MIM s jinými technologiemi
MIM
Vysoká
Lití do ztraceného vosku
Množství
6
10
Složitost
5
4
10
Nízká
Střední
Obrábění
Odlévání
10
10
3
Lisování a spékání
Nízká
Střední
Vysoká
Notes: r

## Slide 63: Srovnání s jinými technologiemi
Sintrování
Náklady na jednotku
Obrábění
Odlévání
MIM
Nízká
Střední
Vysoká
Složitost

## Slide 64
Výhody přesného metalurgického složení
Efektivní řešení nákladů na výrobu
Vhodné pro velmi vysoké objemy produkce
MIM
Kvalitní povrch a dodržení tolerancí
Výroba složitých tvarů
CO MIM nabízí

## Slide 65: MIM technologicé tolerance
Hlavní pravidlo:
Na 10 mm rozměru je možná tolerance +/-0.05 mm
Na 20 mm mm rozměru je možná tolerance +/-0.1 mm
Feature | Typické | Dosažitelné
Úhel, o | +/- 1 | +/- 0.5
Hustota, % | +/- 1 | +/-0.5
Hmotnost, % | +/-0.5 | +/-0.25
Rozměr, % | +/-0.5 | +/-0.3
Kolmost mm, | 0.3 | 0.15
Kvalita povrchu | 1~2 Ra | 1.3 Ra

## Slide 66: Výhody technologie

## Slide 67: Součástky se závitem

## Slide 68: Součástky se zvlněním a texty

## Slide 69: Součástky s křivkami a profily

## Slide 70: Součástky s ostřím

## Slide 71: Pouzdra hodinek

## Slide 72: Sloučení tří součástek do jedné
Dříve
Nyní - MIM

## Slide 73
Výhody z hlediska metalurgie
MIM vede ke kvalitní mikrostruktuře
96 až 99 % teoretické hustoty
Homogenní mikrostruktura / Izotropní fyzikální vlastnosti
Vhodnější pro všechny sekundární operace
Díly mohou být vyrobeny z těžko tavitelných slitin
Možná výroba součástek ze dvou slitin
Minimální pórovitost
Nabízíme rozsáhlou řadu materiálů

## Slide 74
Mechanické vlastnosti ve srovnání s klasickými technologiemi – přesné obrábění
Minimální hustota 96 % oproti 85 % při obrábění
Mez pevnosti v tahu prakticky dvojnásobná

## Slide 75
MIM má vlastnosti podobné kované oceli

## Slide 76
Chart: Teplota (F) vs Hustota (% ideální)
| 80 | 500 | 800 | 1200 | 1650 | 1900 | 2160 | 2200 | 2240 | 2270 | 2300 | 2310 | 2320 | 2350 | 2400 | 2420 | 2430 | 2440 | 2480 | 2500 | 2520 | 2540
deNSITY | 60 | 62 | 64 | 70 | 80 | 86 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95.5 | 95.8 | 96 | 96.5 | 97 | 97.1 | 97.2 | 97.3 | 97.4 | 97.4 | 97.5 | 97.5
Slinování

## Slide 77
MIM Materiály
Aplikace
Cementované oceli
Ex – MIM 8620 ,MIM 9310 & MIM 4600
Kalené oceli
Ex- MIM 4650, MIM 4340, MIM 4140 & MIM 52100
Nerezové oceli
Ex- SS 17-4PH, SS 304 L & SS 420 etc.
Žáruvzdorné oceli
Ex- SS 440C, SS 310Nb & SS 310 etc
Nerezuvzdorné oceli
Ex- SS 316 L
Magnetické materiály
Ex- Fe 3Si, SS430 & Fe-49Co-2V
Těžké slitiny
Ex- WHA1, WHA2 & Inconel 601, Inconel 718 ,Nimonic 90
Nářaďové oceli
Ex- S7, M2 & D2
První zakázky na Titan

## Slide 78: Sekundární operace
Na součástky vyrobené MIM lze aplikovat všechny sekundární operace
    Tepelné zpracování a kalení
    Dimenzování a kalibrace
    Konvenční obrábění
    Broušení a honování
    Omílání a černění
    Leštění a pokovování
    Svařování
Součástky připravené k montáži

## Slide 79
Limity technologie MIM
Hmotnostní limit < 200 Gramů
Ideální hmotnost: 10 ~ 15 Gramů
Délkový limit< 200 mm
ideální limit > 60 mm
Tloušťka stěny rozsah: 0.5 mm – 5mm
( If > 5mm Coring advised)
Tolerance s přesností větší než ISO 2768(M)
Tolerance menší než +/- 0.5% základní dimenze@ 1.33 Cpk
požaduje sekundární operaci (obrobení)
Typicky na výkresu ve 2-D více než : 25
Nízko tavitelné slitiny mosaz, hliník, hořčík nemohou být MIM

## Slide 80: Zákazníci
Segments
Medical
Industrial
Consumer
Defense
Automotive
1

## Slide 81
Automobilový průmysl

## Slide 82: Vyrábíme 20 různých typů klapek pro různé výrobce turbodmychadel
INDO-MIM VANES
Kroucená lopatka
Sekundární operace na CNC
Běžná lopatka
Lopatka pro vyšší výkony
Application: Turbo charger nozzle vane assembly
Materiál: XEV, SS 310AS,
Vmnožství :1-2 miloony měsíčně

## Slide 83
Součástky v řízení
excentr
Material : SS 17-4PH
Množství : 50k /month
Zákazník: Delphi, Nexteer

## Slide 84
Držák
Jedna sekundární operace – vnější průměr
Sluneční clona - držák
Material: SS 17-4PH
Weight : 15 grams
Volume : 100k/ month
Customer : Magna group

## Slide 85
Konektory pro vstřik paliva
Dvojitý V konektor přívodu paliva
Černěno
Material : MIM 4650
Váha : 10 grams
Volume: 30,000pcs/month
Aplikace: Řízení průtoku
Customer: TATA MOTORS

## Slide 86: Zákazníci
Segments
Medical
Industrial
Consumer
Defense
Automotive
2

## Slide 87
Kohoutky

## Slide 88
úderníky

## Slide 89
Pojistkové páky

## Slide 90
Kontjnery a základny hledí

## Slide 91
Wolframové krychličky a kuličky do granátů

## Slide 92: Zákazníci
Segments
Medical
Industrial
Consumer
Defense
Automotive
3

## Slide 93
Elektronika a počítačové periferie

## Slide 94
Sportovní nářadí

## Slide 95: Zákazníci
Segments
Medical
Industrial
Consumer
Defense
Automotive
5

## Slide 96
Zdravotnický materiál

## Slide 97: Zákazníci
Segments
Medical
Industrial
Consumer
Defense
Automotive
4

## Slide 98
Zámkové mechanismy

## Slide 99
Ruční nářadí

## Slide 100
Děkuji za pozornost

## Slide 101: DALL-E vytvořil:

## Slide 102: DALL-E vytvořil:

## Slide 103: DALL-E vytvořil:

## Slide 104: DALL-E vytvořil: